2023年新兴县陶瓷砖产品质量监督抽查实施细则

YZJ011—KJ—XX02—2023

- 范围

本细则适用于2023年广东省云浮市新兴县陶瓷砖产品质量监督抽查，内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则和异议处理。

本细则适用于干压或挤压成型的陶瓷砖。

- 产品分类

  - 产品分类与代码

根据GB/T 7635.1—2002《全国主要产品分类与代码 第1部分：可运输产品》对陶瓷砖进行产品分类，其分类代码见表1 。

- 产品分类及代码

| 产品分类 | 隶属产品大类 | 小类产品 |
| --- | --- | --- |
| 分类代码 | 373 | 37351 |
| 分类名称 | 耐火材料制品和建筑用非耐火粘土制品 | 非耐火的建筑用陶瓷墙砖、地砖 |

  - 产品种类

- 按成型方法分为挤压陶瓷砖和干压陶瓷砖；

- 按吸水率分为瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、炻质砖和陶质砖；

- 按用途分为地砖和墙砖；

- 按使用场合分为室外砖和室内砖；

- 按施釉分为有釉砖和无釉砖。

- 术语和定义

GB/T 4100—2015、GB/T 37214—2018 、JC/T 2195—2013标准规定的有关术语和定义适用于本细则。

- 企业规模划分

根据产品行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

- 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年销售额/万元 | ≥30000 | ≥3000，且＜30000 | ＜3000 |

- 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 3810.1～16—2016  陶瓷砖试验方法

GB/T 4100—2015  陶瓷砖

GB/T 37214—2018 陶瓷外墙砖通用技术要求

JC/T 2195—2013  薄型陶瓷砖

GB 6566—2010  建筑材料放射性核素限量

GB/T 10111—2008  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

企业登记执行的标准或在“全国企业标准信息公共服务平台”自我声明公开的标准以及相关的法律法规、部门规章和规范。

- 抽样

  - 抽样型号或规格

由抽样人员按 GB/T 10111—2008 《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》和GB/T 3810.1—2016《陶瓷砖试验方法 第 1 部分：抽样和接收条件》确定。

  - 抽样方法

    - 在成品仓库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

    - 按检验标准要求(数量见表3)随机抽取2组样品，1组作为本次抽查的检验样品，1组为保留的备用样品，两组样品都带回检验单位。

    - 抽样工作应由企业陪同人员签字确认。

  - 抽样数量

产品的抽样数量和规格见表3。

  - 样品处置

    - 在抽检样品和备用样品的背面或侧面用封条作封样标记，拍照留存。封条应由抽样人员和企业相关人员签字确认。

    - 检测样品包装后带回检验机构，检验消耗。封存样品带回检验单位封存，保存期应在抽查结果公布后不少于三个月。

  - 抽样单

- 抽样单应详细记录被抽查产品及企业相关信息，包括被抽查企业上一年度生产的该产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

- 记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“陶瓷砖”，应记录被抽查企业的所有陶瓷砖销售总额。

- 检验要求

  - 检验项目见表3。

- 陶瓷砖产品检验项目及现场抽样表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 样品规格 | 样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | GB/T 4100—2015 GB/T 37214—2018 JC/T 2195—2013 | 推荐性 | GB/T 3810.3 | 面积＜0.04m2 | 10块 |
|  |  |  |  |  | 面积≥0.04m2 | 5块 |
| 2 | 破坏强度 | GB/T 4100—2015 GB/T 37214—2018 JC/T 2195—2013 | 推荐性 | GB/T 3810.4 | 边长≤48mm | 10块 |
|  |  |  |  |  | 边长≤1000mm | 7块 |
| 3 | 断裂模数 | GB/T 4100—2015 GB/T 37214—2018 JC/T 2195—2013 | 推荐性 | GB/T 3810.4 | —— | —— |
| 4 | 耐磨性（无釉地砖） | GB/T 4100—2015 JC/T 2195—2013 | 推荐性 | GB/T 3810.6 | —— | —— |
| 5 | 耐磨性（有釉地砖） | GB/T 4100—2015 JC/T 2195—2013 | 推荐性 | GB/T 3810.7 |  |  |
| 6 | 耐污染性 | GB/T 4100—2015 GB/T 37214—2018 JC/T 2195—2013 | 推荐性 | GB/T 3810.14 | —— | —— |
| 7 | 耐化学腐蚀性 | GB/T 4100—2015 GB/T 37214—2018 JC/T 2195—2013 | 推荐性 | GB/T 3810.13 | —— | —— |
| 8 | 放射性 | GB 6566 | 强制性 | GB 6566-2010 | —— | 2kg |

  - 检验注意事项

- 带回实验室检测的样品在实验室拆装前应仔细检查样品封样状态，注意有无破坏问题和样品异常损坏。样品异常时做好相关记录，保留样品封样状态和样品拆装过程的影像记录。

- 判定原则

  - 监督抽查结果判定遵循原则：

    - 若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

  - 单项判定

    - 所有检测项目按单项判定。

    - GB 6566—2010为强制性国家标准，按产品包装上所标识的等级进行判定，如果包装上未作标识，则按照 A 类进行判定。

  - 综合判定

- 经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

- 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，做出维持原检验结论的复检结论。

- 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对抽取的备用样品组织复检,并出具检验报告。复检结论为最终结论。

- 附件1

广东省新兴县陶瓷砖产品质量监督抽查检验项目费用及预算表

本次监督抽查检验费用参照粤价[2002]170号文附件要求及广东省云浮市质量计量监督检测所《产品质量检验收费标准》（2017）确定检验费用，单批陶瓷砖产品详细检验项目及收费情况见表1。

- 表1陶瓷砖产品检验项目费用表                    单位为元

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测费用（元） | 对应收费标准的 项目名 | 收费依据/对应序号、页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | 项 | 173.00 | 吸水率 | 170号文/186，48页 |
| 2 | 破坏强度 | 项 | 173.00 | 弯曲强度 | 170号文/186，48页 |
| 3 | 断裂模数 | 项 | 173.00 | 弯曲强度 | 170号文/186，48页 |
| 4 | 耐磨性 | 项 | 166.00 | 耐磨性 | 170号文/186，48页 |
| 5 | 耐污染性 | 项 | 650.00 | 耐污染性 | 170号文/186，48页 |
| 6 | 抗化学腐蚀性 | 3项 | 444.00 | 耐化学腐蚀性 | 170号文/186，48页 |
| 7 | 放射性 | 项 | 1010.00 | 放射性 | 170号文/202，51页 |
| 单批费用合计 |  |  | 2789.00 |  |  |

表2 陶瓷砖产品单批次监督检验项目费用表                单位为元

| 序号 | 检验项目 | GB/T 4100—2015、JC/T 2195—2013 |  | GB/T 37214—2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地砖 | 墙砖 |  |
| 1 | 吸水率 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |
| 2 | 破坏强度 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |
| 3 | 断裂模数 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |
| 4 | 耐磨性 | 166.00 | —— | —— |
| 5 | 耐污染性 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
| 6 | 抗化学腐蚀性 | 444.00 | 444.00 | 444.00 |
| 7 | 放射性 | 1010.00 | 1010.00 | 1010.00 |
| 单批检验费用合计 |  | 2789.00 | 2623.00 | 2623.00 |